团   体   标   准

CMCA  XXX—2020

生活垃圾焚烧炉用耐火材料

Refractory for domestic waste incinerator

（征求意见稿）

2020-XX-XX发布                              2020-XX-XX实施

中国冶金建设协会  发布

目  录

1 范围……………………………………………………………………1

2 规范性引用文件………………………………………………………1

3 分类……………………………………………………………………2

4 技术要求………………………………………………………………3

5 试验方法………………………………………………………………7

6 质量评定程序…………………………………………………………8

7 包装、标志、运输、储存及质量证明书……………………………8

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是根据中国冶金建设协会《关于印发2019年下半年工程建设协会标准制定修订计划的通知》（冶建协[2019]168号）文件的要求，由巩义通达中原耐火技术有限公司和中冶建筑研究总院有限公司会同有关单位共同完成的。

本标准由中国冶金建设协会归口。

本标准负责起草单位：巩义通达中原耐火技术有限公司、中冶建筑研究总院有限公司

本标准参加起草单位：绿色动力集团环保股份有限公司、光大环保能源（济南）有限公司

本标准主要起草人：

生活垃圾焚烧炉用耐火材料

- 1　范围

本标准规定了生活垃圾焚烧炉用耐火材料的分类、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书。

本标准适用于生活垃圾焚烧炉用耐火材料。

- 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2988 高铝砖

GB/T 2994 高铝质耐火泥浆

GB/T 2997 致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法

- GB/T 3003 耐火纤维及制品

- GB/T 3994 粘土质隔热耐火砖

GB/T 4513.2  不定形耐火材料 第2部分：取样

GB/T 4513.5 不定形耐火材料 第5部分：试样制备和预处理

GB/T 4513.6 不定形耐火材料 第6部分：物理性能的测定

GB/T 4984 含锆耐火材料化学分析方法

GB/T 5070 含铬耐火材料化学分析方法

GB/T 5072 耐火材料 常温耐压强度试验方法

GB/T 5988 耐火材料 加热永久线变化试验方法

GB/T 6900 铝硅系耐火材料化学分析方法

GB/T 7321 定形耐火制品试样制备方法

GB/T 10325 定形耐火制品验收抽样检验规则

GB/T 10326 定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法

GB/T 10699 硅酸钙绝热制品

GB/T 14982 粘土质耐火泥浆

GB/T 15545 不定形耐火材料包装、标志、运输和储存

GB/T 16546 定形耐火制品包装、标志、运输和储存

GB/T 16555 含碳、碳化硅、氮化物耐火材料化学分析方法

GB/T 21114 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法

GB/T 22588 闪光法测量热扩散系数或导热系数

GB/T 23293 氮化物结合耐火制品及其配套耐火泥浆

GB/T 23294 耐磨耐火材料

GB/T 30873 耐火材料 抗热震性试验方法

YB/T 370 耐火材料 荷重软化温度试验方法（非示差-升温法）

YB/T 5083 粘土质和高铝质致密耐火浇注料

YB/T 5106 粘土质耐火砖

YB/T 5115 粘土质和高铝质耐火可塑料

SH/T 3115 石油化工管式炉轻质浇注料衬里工程技术条件

- 3 分类

- 3.1 生活垃圾焚烧炉用耐火材料分为致密定形耐火制品、不定形耐火材料和隔热耐火制品三大类。

- 3.2 致密定形耐火制品按材质分为铬锆刚玉质耐火砖、碳化硅质耐火砖、氮化硅结合碳化硅质耐火砖、高铝质耐火砖和粘土质耐火砖。其中，碳化硅质耐火砖按理化指标分为TGZ-1、TGZ-2和TGZ-3三个牌号，牌号中T、G、Z为碳、硅、砖的汉语拼音首字母。

- 3.3不定形耐火材料分为耐火浇注料、耐火可塑料和耐火泥浆。耐火浇注料按材质分为铬锆刚玉质耐火浇注料、碳化硅质耐火浇注料、高铝质耐火浇注料、粘土质耐火浇注料和隔热耐火浇注料。其中，碳化硅质耐火浇注料按理化指标分为TGJ-1、TGJ-2和TGJ-3三个牌号，牌号中T、G、J为碳、硅、浇的汉语拼音首字母。高铝质耐火浇注料按理化指标分为GLJ-1、GLJ-2和GLJ-3三个牌号，牌号中G、L、J为高、铝、浇的汉语拼音首字母。耐火可塑料按材质分为碳化硅质耐火可塑料和高铝质耐火可塑料。其中，碳化硅质耐火可塑料按理化指标分为TGS-1、TGS-2和TGS-3三个牌号，牌号中T、G、S为碳、硅、塑的汉语拼音首字母。高铝质耐火可塑料按理化指标分为GLS-1、GLS-2和GLS-3三个牌号，牌号中G、L、S为高、铝、塑的汉语拼音首字母。耐火泥浆按材质分为碳化硅质耐火泥浆、高铝质耐火泥浆和粘土质耐火泥浆。

- 3.4隔热耐火制品分为粘土质隔热耐火砖、硅酸钙板及耐火纤维制品。

- 4 技术要求

- 4.1铬锆刚玉质耐火砖的理化指标应符合表1的规定，其尺寸允许偏差及外观要求应符合表3的规定。

- 4.2 碳化硅质耐火砖的理化指标应符合表2的规定，其尺寸允许偏差及外观要求应符合表3的规定。

- 4.3 氮化硅结合碳化硅质耐火砖的理化指标应符合GB/T 23293表1中Y-DGT的规定，其尺寸允许偏差及外观要求应符合GB/T 23293表3的规定。

- 4.4 高铝质耐火砖的理化指标应符合GB/T 2988表1中LZ-80、LZ-75及LZ-65的规定，其尺寸允许偏差及外观要求应符合GB/T 2988表3的规定。

- 4.5 粘土质耐火砖的理化指标应符合YB/T 5106表1中ZN-45和ZN-40的规定，其尺寸允许偏差及外观要求应符合YB/T 5106表4的规定。

- 4.6铬锆刚玉质耐火浇注料的理化指标应符合表4的规定。

- 4.7碳化硅质耐火浇注料的理化指标应符合表5的规定。

- 4.8高铝质耐火浇注料的理化指标应符合表6的规定.

- 4.9粘土质耐火浇注料的理化指标应符合YB/T 5083表1中NTJ-40和GLJ-50的规定。

- 4.10隔热耐火浇注料的理化指标应符合SH/T 3115表2.0.1中Q-1.0和Q-0.8的

- 规定。

- 4.11碳化硅质耐火可塑料的理化指标应符合表7的规定。

- 4.12高铝质耐火可塑料的理化指标应符合表8的规定。

- 4.13粘土质耐火可塑料的理化指标应符合YB/T 5115表1 中KSL-40的规定。

- 4.14 碳化硅质耐火泥浆的理化指标应符合GB/T 23294表5中ARM-3的规定。

4.15 高铝质耐火泥浆的理化指标应符合GB/T 2994表1中LN-75的规定。

4.16 粘土质耐火泥浆的理化指标应符合GB/T 14982表1中NN-45的规定。

- 4.17 粘土质隔热耐火砖的理化指标应符合GB/T 3994表1中NG130-1.0、

- NG125-0.8、NG120-0.6的规定，其尺寸允许偏差及外观要求应符合GB/T 3994

- 表2的规定。

- 4.18硅酸钙板的理化指标应符合GB/T 10699中表2中Ⅱ型220号的规定。

- 4.19耐火纤维制品的理化指标应符合GB/T 3003条款5.3的规定（体积密度标称值为100和130）。

- 表1  铬锆刚玉质耐火砖的理化指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| ω(Al2O3)/% ≥ | 80 |
| ω(ZrO2+Cr2O3)/% ≥ | 3.0 |
| 显气孔率/% ≤ | 17 |
| 体积密度/（g/cm3 ） ≥ | 3.00 |
| 常温耐压强度/MPa ≥ | 90 |
| 0.2MPa荷重软化温度T0.6/℃ ≥ | 1700 |
| 抗热震性（1000℃，水冷）/次 ≥ | 25 |

- 表2  碳化硅质耐火砖的理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TGZ-1 | TGZ-2 | TGZ-3 |
| ω(SiC)/% ≥ | 90 | 85 | 50 |
| 体积密度/（g/cm3） ≥ | 2.55 |  | 2.45 |
| 显气孔率/% ≤ | 18 |  |  |
| 常温耐压强度/MPa ≥ | 100 |  |  |
| 0.2MPa荷重软化温度T0.6/℃ ≥ | 1640 |  |  |
| 抗热震性（1000℃，水冷）/次 ≥ | 30 |  | 25 |
| 导热系数（1000℃时参考值）/ [W/(m∙K)] | ≥14 | 10-14 | 5-7 |

- 表3  铬锆刚玉质耐火砖和碳化硅质耐火砖的尺寸允许偏差及外观          单位为毫米

| 项 目 |  |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸允许偏差 | ≤200 |  | ±1 |
|  | ＞200 |  | ±1.5 |
|  | 楔度差 | ≤ | 1 |
| 扭曲 |  |  | 0.5% |
| 缺角 | a+b+c≤20 | - | 允许 |
|  | 20＜a+b+c＜50 | ≤ | 2个 |
|  | a+b+c≥50 | - | 不允许 |
| 缺棱 | e+f+g≤30 | - | 允许 |
|  | 30＜e+f+g＜60 | ≤ | 3个 |
|  | e+f+g≥60 | - | 不允许 |
| 裂纹长度 | 宽度＜0.1 | - | 允许 |
|  | 宽度0.1～0.25 | ≤ | 40 |
|  | 宽度＞0.25 | - | 不允许 |
| 注：特殊要求制品的尺寸允许偏差及外观质量可由供需双方商定。 |  |  |  |

- 表4  铬锆刚玉质耐火浇注料的理化指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| ω(Al2O3)/% ≥ |  | 80 |
| ω(Cr2O3+ZrO2)/% ≥ |  | 5 |
| 体积密度/（g/cm3） ≥ |  | 2.85 |
| 常温耐压强度/MPa ≥ | 110℃×24h | 90 |
|  | 1100℃×3h | 100 |
|  | 1300℃×3h | 120 |
| 加热永久线变化/% | 1100℃×3h | ±0.2 |
| 抗热震性（1100℃，水冷）/次 ≥ |  | 25 |

- 表5  碳化硅质耐火浇注料的理化指标

| 项 目 |  | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TGJ-1 | TGJ-2 | TGJ-3 |
| ω(SiC)/% ≥ |  | 85 | 60 | 30 |
| 体积密度/（g/cm3） ≥ |  | 2.55 |  |  |
| 常温耐压强度/MPa ≥ | 110℃×24h | 90 |  |  |
|  | 1100℃×3h | 100 |  |  |
|  | 1300℃×3h | 120 | 110 | 120 |
| 加热永久线变化/% | 1100℃×3h | ±0.2 |  |  |
| 抗热震性（1100℃，水冷）/次 ≥ |  | 25 |  |  |

- 表6  高铝质耐火浇注料的理化指标

| 项 目 |  | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GLJ-1 | GLJ-2 | GLJ-3 |
| ω(Al2O3)/% ≥ |  | 80 | 65 | 50 |
| 体积密度/（g/cm3） ≥ |  | 2.85 | 2.60 | 2.50 |
| 常温耐压强度/Mpa ≥ | 110℃×24h | 90 |  | 80 |
|  | 1100℃×3h | 110 | 100 | 90 |
|  | 1300℃×3h | 130 | 110 | 100 |
| 加热永久线变化/% | 1100℃×3h | ±0.2 |  |  |
| 抗热震性（1100℃，水冷）/次 ≥ |  | 25 |  |  |

- 表7  碳化硅质耐火可塑料的理化指标

| 项 目 |  | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TGS-1 | TGS-2 | TGS-3 |
| ω(SiC)/% ≥ |  | 80 | 60 | 30 |
| 体积密度/（g/cm3） ≥ |  | 2.60 | 2.55 | 2.45 |
| 常温耐压强度/Mpa ≥ | 110℃×24h | 80 | 70 |  |
|  | 1100℃×3h | 100 | 90 |  |
|  | 1300℃×3h | 110 | 100 |  |
| 加热永久线变化/% | 1100℃×3h | ±0.2 |  |  |

- 表8 高铝质耐火可塑料的理化指标

| 项 目 |  | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GLS-1 | GLS-2 | GLS-3 |
| ω(Al2O3)/% ≥ |  | 80 | 65 | 50 |
| 体积密度/（g/cm3） ≥ |  | 2.85 | 2.60 | 2.45 |
| 常温耐压强度/MPa ≥ | 110℃×24h | 80 | 75 | 70 |
|  | 1100℃×3h | 90 | 85 | 80 |
|  | 1300℃×3h | 110 | 100 |  |
| 加热永久线变化/% | 1100℃×3h | ±0.2 |  |  |

- 5  试验方法

- 5.1 致密定形耐火制品的检验制样按GB/T 7321进行。

- 5.2 耐火浇注料和耐火可塑料的检验制样按GB/T 4513.5进行。

- 5.3 致密定形耐火制品尺寸及外观的检查按GB/T 10326进行。

5.4 Al2O3的测定按GB/T 6900或GB/T 21114进行。

5.5 ZrO2的测定按GB/T 4984或GB/T 21114进行。

5.6 Cr2O3的测定按GB/T 5070或GB/T 21114进行。

5.7 SiC的测定按GB/T 16555进行。

5.8 致密定形耐火制品显气孔率、体积密度的测定按GB/T 2997进行。

5.9 不定形耐火材料体积密度的测定按GB/T 4513.6进行。

- 5.10 常温耐压强度的测定按GB/T 5072进行。

- 5.11加热永久线变化的测定按GB/T 5988进行。

5.12荷重软化温度的测定按YB/T 370进行。

- 5.13 抗热震性的测定按GB/T 30873进行。

5.14 导热系数的测定按GB/T 22588进行。

- 6  质量评定程序

- 6.1 组批

产品按同一牌号组批，致密定形耐火制品每批不超过300吨，定形隔热耐火制品每批不超过50吨，不定形耐火材料每批不超过60吨。

- 6.2 抽样及合格判定规则

- 6.2.1 致密定形耐火制品的抽样、验收按GB/T 10325进行。

- 6.2.2 不定形耐火材料的抽样按GB/T 4513.2进行。

- 6.2.3 Y-DGT、LZ-80、LZ-75、LZ-65、ZN-45和ZN-40、NTJ-40、GLJ-50、Q-1.0、Q-0.8、KSL-40、ARM-3、LN-75、NN-45、NG130-1.0、NG125-0.8、NG120-0.6、硅酸钙板及耐火纤维制品的验收项目执行现有标准。

- 6.2.4 铬锆刚玉质耐火砖和碳化硅质耐火砖的验收项目为化学成分、常温耐压强度、荷重软化温度及显气孔率。

- 6.2.5 铬锆刚玉质耐火浇注料、碳化硅质耐火浇注料、高铝质耐火浇注料、碳化硅质耐火可塑料和高铝质耐火可塑料的验收项目为化学成分、常温耐压强度及加热永久线变化。

- 6.3 合格评定形式

- 合格评定可采用供货方声明、使用方认定或第三方认证的形式进行。

- 7 包装、标志、运输、储存及质量证明书

7.1 致密定形耐火制品的包装、标志、运输和储存按GB/T 16546进行。

7.2 不定形耐火材料的包装、标志、运输和储存按GB/T 15545进行。

7.3 产品发出时应附有供方质量部门签发的质量证明书，质量证明书应载明供方名称或厂标、需方名称、发货日期、合同号、标准编号、产品名称、牌号、砖号、批号及相应的理化检验结果等。

__________________________